西安中铁2026年度轨道DTⅥ2型扣件DⅠ型弹条（中间）

采购项目

用户需求书

需求部门：  工电部

- 项目概况

西安中铁2026年度物资类直接采购项目轨道DTⅥ2型扣件DI型弹条所采购的物资主要使用于西安地铁9号线轨道专业设备。项目包含DTⅥ2型扣件DI型弹条1项轨道专业物资，项目内容主要包括物资供货、运输、交货、仓储、验收及售后服务等相关内容。

- 2、技术要求

2.1 申请人必须完全满足用户需求书提出的技术参数要求。

2.2 对于需要现场测试的物资，买方应配合申请人进行物资现场试验。

2.3 单个弹条扣压力为8.25KN,弹程为10.5mm。

2.4 DI型弹条为（e型弹条φ18），材质采用60Si2Mn热轧弹簧钢。

2.5 弹条的型式尺寸应符合设计图规定。

2.6 弹条表面硬度为42HRC~47HRC。；

2.7 弹条表面应进行防锈处理，经120h中性盐雾试验，保护级不得低于9级，处理层应有足够的强度，在正常运输和安装不应出现脱落现象。

2.9 弹条经500万次疲劳试验后不得折断，残余变形不大于1mm。

2.10 卖方需提供CRCC认证相关资料。

- 3、采用规范和适用标准

本用户需求书中买方/业主/采购人主要采用的规范及标准(但不仅限于此)

GB/T 224，钢的脱碳层深度测定法

GB/T 1222，弹簧钢

GB/T 230.1，金属洛氏硬度试验 第1部分：试验方法

GB/T 2478，弹条金相组织评级图

GB/T 10125，人造气氛腐蚀试验  盐雾试验

GB/T 2828.1，计数抽样检验程序

物资厂商采用的行业标准和企业标准应高于国家标准。

- 技术规格书

| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格参数 | 单位 | 需求数量 | 推荐品牌 | 需求车间 | 到货时间 | 备注（申报原因） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.0.04.08.0004S17 | DⅠ型弹条（中间） | DTⅥ2型 | 个 | 5000（暂定） | / | 工建车间 | / | 更换损坏弹条 |

- 5、供货

5.1  供货周期：本用户需求书所列所有物资的供货周期为采购订单下达后 30 天内。

5.2  供货地点：西安中铁轨道交通有限公司香王车辆段或买方/业主/采购人指定地

- 6、质量保证

### 6.1  物资的质保期应为验收合格后2年。

### 6.2  物资如在质保期内出现质量问题，供货商应进行整改直至满足最终验收的要求。整改后如不能满足要求时，应按合同相关规定进行处理。

### 6.3  申请人应对所供物资的质量保证情况进行承诺。

### 6.4  本次采购物资须为全新原厂正品，严禁翻新、二手、贴牌、劣质产品。外观完好无破损、无划痕、无变形。

### 6.5  供应商须提供产品合格证、检验报告、出厂证明、使用说明书等相关资料，确保来源正规、可溯源。